Sciences Industrielle

PT* Cachan

Antoine Lepeltier

07.01.06

# LES MATERIAUX DE COUPE

Par Mr  Machu

Plan

- Généréralités sur les matériaux de coupe

- Les aciers rapides

- Les céramiques

- Les CERMETS

## Généralités sur les matériaux de coupe

  - Principales propriétés mécaniques demandées aux matériaux pour outil de coupe

    - bonne résistance au frottement – résistance à l’usure

    - bonne résistance aux chocs – ténacité

    - bonne résistance à la pénétration – dureté

    - bonne résistance à la chaleur (garder ses propriétés à haute °C, 1100°C env.) – dureté à chaud

    - bonne résistance aux pressions

    - [grande stabilité chimique]

Remarques :

DURETE contre TENACITE.

Certaines propriétés mécaniques sont contradictoires.

Un matériau dur ne peut être tenace (et vice versa).

Une bonne résistance à l’usure (dureté) ne peut pas être compatible avec une bonne résistance aux chocs (ténacité).

COMPROMIS entre :

Une grande TENACITE, une grande DURETE, une grande STABILITE CHIMIQUE.

La dureté d’un matériau est fonction de la température. Il faut choisir un outil dont la dureté à chaud du matériau est >30 points HRC à celle de la pièce à usiner.

  - Composition des matériau à outils

Un matériau pour outil de coupe sera composé de constituants ou grains durs (donnant la résistance à l’usure) et de constituants ou substances liantes (donnant la résistance aux chocs).

  - Les différentes familles de matériaux pour outil de coupe

3 familles :

    - les aciers rapides

    - les céramiques

    - les CERMETS

## Les aciers rapides

Les aciers rapides sont des aciers FORTEMENT ALLIES qui contiennent plus de 0.8% de carbone et des éléments d’addition susceptibles de former des carbures (composants durs).

  - Composition chimique d’un acier rapide

Le pourcentage de carbone varie entre 0.8% à 1.75%

Les aciers rapides contiennent tous 4% de chrome Cr

Autres éléments d’addition :

  - tungstène W

  - molybdène Mo

  - vanadium V

  - cobalt Co

exemple de désignation : X 120 WCrMoV 12-04-02-02            120 = 1,2% de carbone    X : acier fortement allié

WCr : carbure de tungtène, c’est de la céramique

Pourquoi tant de carbone ? pour faire des carbures (traitements thermiques).

  - Influence des différents composants sur les propriétés des aciers rapides

Le CARBONE est le principal élément qui assure la DURETE APRES TREMPE. Les aciers rapides possèdent de 0,8% à 1,75% de carbone.

Le TUNGTENE (W) apporte une GRANDE RESISTANCE A l’USURE par la dureté de ses carbures. Les aciers rapides possèdent de 6 à 20% de tungtène.

Le CHROME (Cr) favorise la PENETRATION DE LA TREMPE. Les aciers rapides ont tous 4% de chrome. % de carbone-équivalent élevé.

Le VANADIUM (V) RALENTIT L’ABAISSEMENT DE LA DURETE A CHAUD. Les aciers rapides possèdent de 1 à 4% de vanadium.

Le MOLYBDENE (Mo) joue le MEME ROLE QUE LE TUNGTENE. Les aciers rapides possèdent de 0,2 à 8% de molybdène.

Le COBALT (Co) AUGMENTE LA DURETE A CHAUD. Les aciers rapides possèdent de 4 à 12% de cobalt.

  - Les aciers rapides revêtus

Afn d’augmenter principalement la résistance à l’usure, un revêtement de céramique est déposé sur l’outil en acier rapide (procédé PVD : Physical Vapor Deposition).

Ce revêtement est en nitrure de titane (TiN), de couleur Or.

En fait une fois l’outil usé, il faut l’affûter, et on perd le revêtement, l’intérêt est maintenant surtout commercial, la couleur or attirant l’œil. Ex : les forets couleur or chez Casto.

## Les céramiques

  - Généralités

a. Définition des céramiques

la science des matériaux considère trois  grandes classes :

  - les métaux

  - les céramiques

  - les polymères

Les céramiques sont des matériaux inorganiques non métalliques, mais généralement composés d’éléments métalliques et d’éléments non métalliques.

b. Les compositions céramiques

Les céramiques utilisées dans la constitution d’outils de coupe sont principalement des composés binaires :

  - des oxydes : l’oxyde d’aluminium (ou alumine) : Al2O3

  - des  carbures : le carbure de tungstène : WCr

le carbure de titane : TiC

  - des nitrures : le nitrure de titane : TiN

### D. Les CERMETS

    - Définition

Ce sont des composés de CERamiques et de METal.

    - Composition d’un CERMET

Un CERMET est donc composé d’une CERAMIQUE (ou plusieurs) : le CONSTITUANT DUR donnant la RESISTANCE A L’USURE, et d’un METAL servant de LIANT et assurant la TENACITE.

Les cermets de coupe peuvent être classés en 2 familles principales en fonction de la céramique servant de constituant dur de base au composé.

Cermets de coupe

Cermet à base de carbure de tungstène

Cermet à base de carbure de titane

WC + Co					TiC + Ni

Cer    Met					Cer    Met

    - Terminologie couramment utilisée par les techniciens de la coupe

  - les plaquettes en carbure pour désigner les cermets à base de carbure de tungstène

  - les plaquettes en cermet pour désigner les cermets à base de carbure de titane

#### D1. Les cermets à base de carbure de tungstène

    - Composition

  - Céramiques : les grains durs

      - le carbure de tungstène WCr

  - Métaux : les liants

      - le cobalt Co

    - Particularités de ces cermets

Les composants durs donnent évidemment au cermet ses qualités de dureté et de résistance à l’usure.

Le liant métallique donne la ténacité et la résilience.

    - Constituants et structure

  - les substances sures sont classées en deux phases :

      - les grains de carbure de tungstène forment la phase 

      - les grains des autres carbures forment la phase 

  - Les substances liantes forment la phase 

Phases  +  = 70%

Phase   = 30%

4. Classification des types de travaux à réaliser

La norme prévoit une classification des domaines d’utilisation et non une classification des nuances des outils.

Elle s’applique à tous les cermets.

Résumé de la classification :

-groupes principaux d’enlèvement de copeaux : P=acier    K= alliages d’aluminium et les fontes   M=autre (bois, plastiques,…)

- groupes d’application : 10,15= finition   40=ébauche

ex : P 15 : plaquette pour usiner de l’acier en finition.

Résistance à l’usure (% phase  et ) : grains durs

Ténacité (%  phase ) : liants

FINITION

EBAUCHE

Remarque : les grains durs sont assez fragile (cassant), donc pour éviter qu’ils ne se cassent sur des grains durs de la pièce à usiner en ébauche, on utilise des plaquette en ébauche avec un faible % de grains durs.

5. Les cermets à base de carbure de tungstène revêtus

Une plaquette revêtus est constituée d’un substrat de cermet à base de carbure de tungstène sur lequel une ou plusieurs couches (en général 3) de revêtement en céramiques ont été déposées par voie gazeuse.

Les revêtements (céramiques) garantissent la résistance à différents types d’usure comme par exemple l’abrasion, l’oxydation,…

Les matériaux de revêtement les plus utilisés sont :

  - le carbure de titane : Tic

  - l’oxyde d’aluminium : Al2O3: bouclier thermique et permet l’accrochage du TiN

  - le nitrure de titane : TiN ( de couleur or)

  - le carbonitrure de titane : Ti (C,N)

chaque couche de céramique à une épaisseur de 2 à 6 microns, d’où l’arrondis sur le bord des plaquettes et la mauvaise acuité.

rn

D2. Les cermets à base de carbure de titane

- Composition

  - céramiques : les grains durs

      - carbure de titane : TiC

  - métaux : les liants

      - le nickel : Ni

    - Particularités de ces cermets

Usage P : finition